Общество с ограниченной ответственностью "АБС-Аккорд"                                                                                                               630027 г.Новосибирск, ул. Тайгинская, 2, оф.18,                                                                                                     (383) 363-02-81; ф. (383) 363-02-81;8-913-781-23-45;                                                                                                                      e-mail:      k.akkord@gmail.com
http://www.abs-akkord.ru

Прайс–лист на огнезащитные и огнебиозащитные составы промышленного назначения, действует с 15.01.2015 г. Продукция сертифицирована.

№ п/п
	
Наименование продукции
	
Предел огнес-тойко-сти, мин
	
Цена с НДС, руб./кг
(без учета тары)
	
Расход, кг/м2
	
Удель-ная цена, руб/м²
	
Срок службы,
лет внутри/ снаружи
	
Фасов-ка, кг
	
Срок хране-ния, мес
	
Назначение, основные достоинства
	
			до 1 тн
	более 1 тн
							
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
Для металлических конструкций

1
	
Покрытие огнезащитное
«КЕДР-МЕТ-С01» (+50С, +400С)
легкая сухая штукатурка
	
от 45

до 240

105

Договор-ная
	
птм 2,5 мм
	
90 мин 4,5

381

25/-

Меш-ок 12кг

12
	
Конструктивная огнезащита металлоконструкций методом влажного торкретирования . Для внутренних работ.
Самая низкая удельная цена (руб/м²)

птм 10,8 мм
	
240 мин 9,0
	
761

2
	
Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-К» (+50С, +400С) цвет
белый с бежевым оттенком, водорастворимое, колеруется
	
от 45

до 90

207

Договор-ная
	
птм 4,1 мм
	
90 мин 3,01

488

25/-

Ведро мет. 20л (25кг)

12
	
Для внутренних работ. В зимний период краска выпускается в морозостойком варианте для транспортировки и хранения. Выдерживает до 4-х циклов
заморозки - разморозки.

птм 3,4 мм
	
60 мин 2,4
	
389

3
	Покрытие огнезащитное для стальных конструкций «КЕДР-S ВМ» (+5ºС, +40ºС) цвет
белый с бежевым оттенком, на водной основе
	от 45

до 120
	222
	
Договор-ная
	птм 4,1 мм
	90 мин 2,8
	491
	20/-
	Ведро мет. 20л (25кг)
	12
	Тонкослойное покрытие предназначено для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений при температурах эксплуатации от минус 600С до плюс 600С и влажности не более 85 % отн.
	
					птм 3,4 мм
	60 мин 2,1
	369

4	
Толстослойное огнезащитное покрытие «КЕДР-Конструктив» 
(+5ºС, +40ºС)
Цвет светло-серый,
На водной основе	
от 90

до 120

120	

Договор-ная
	
птм 3,4 мм

90 мин 4,92

531	

20/-

Ведро мет. 20л (25кг)

12
	
Применяется в комбинации с покрытием «КЕДР –S BM» для огнезащиты стальных конструкций .Наносится безвоздушным распылением. Для внутренних работ.	
					птм 3,4 мм
	120
мин 5,64
	
609					

5	
Толстослойное огнезащитное покрытие на 
Эпоксидной основе 
«КЕДР-СТЭ» 
(-15ºС, +50ºС)
	
от 45

до 120

440	

Договор-ная
	
птм 3,4 мм

90 мин 9,7

3841	

30/30
	Ведро мет. 20л
(20 кг)+
банка (1 кг)

(20 кг) (25кг)

	
12

	Двухкомпонентное эпоксидное покрытие ,предназначенное для защиты сооружений из стали от воздействия углеводородного пожара,открытой атмосферы  и химически агрессивных сред.Условия эксплуатации :диапазон температур: от минус 60 ºСдо плюс 60 ºС,относительной влажности до 100%.Для внутренних и наружных работ.Для отрицательных температур применять аппарат с подогревом.

	

12
	
Применяется в комбинации с покрытием «КЕДР –S BM» для огнезащиты стальных конструкций .Наносится безвоздушным распылением. Для внутренних работ.	
					птм 4,1 мм
	120
мин 12,2
	
4831									

1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

6
	
Краска огнезащитная для металлоконструкций
«КЕДР-МЕТ-КО» (-150С, +400С) цвет
белый с бежевым оттенком, органоразбавляемая
	
от 45

до 120

      310

Договор-ная
	
птм 4,1 мм
	
90 мин 3,0

683

25/12
	
Ведро мет. 20л
(23кг)

24
	Применима для условий крайнего севера и сейсмически активных районов. Предназначена для сырых, не отапливаемых помещений с относительной влажностью до 85 % и ограниченных атмосферных условий (под навесом) в диапазоне температур от минус 600С до плюс 600С.

птм 3,4 мм
	60 мин 1,90
	
433

7
	Фасадная защитная эмаль для краски
«КЕДР-МЕТ-КО» (-150С, +400С) цвет белый с бежевым оттенком, органо-разбавляемая

-

214

Договор-ная

0,17

30

25/12
	
Ведро мет. 20л (25кг)

24
	Для применения огнезащитной краски «КЕДР-МЕТ-КО» в атмосферных условиях (под навесом) или в помещениях с влажностью более 85% необходимо нанести фасадную защитную эмаль.
	
Для железобетона

8
	
Покрытие огнезащитное
«КЕДР-МЕТ-С01» (+50С, +400С)
легкая сухая штукатурка

180

105

Договор-ная
	
180 мин 9,0

761

25/-
	
Меш-ок 12кг

12
	Конструктивная огнезащита железобетона методом влажного торкретирования. Для внутренних работ.

9
	
Покрытие огнезащитное для железобетонных конструкций «КЕДР-S BM» (+50С, +400С) цвет
белый с бежевым оттенком, водорастворимое

150

222

Договор-ная
	
150 мин. 1,8

316

20/-
	
Ведро мет. 20л (25кг)

12
	Для внутренних работ по огнезащите монолитных плит с несъемной опалубкой с грунтом по оцинковке, и пустотных плит с грунтом по бетону.
Колеруется.
	
10	Грунтовка фасадная 
«ВД-АК-01» 
(+50С, +400С) 
цвет белый 
воднодисперсионная	-	60	Договор-ная
	0,18	9,7	20/-
	Ведро п/э
10 л
(12 кг)
5л
(6 кг)
	24
	Перед применением покрытия огнезащитного «КЕДР –S BM» по бетону необходимо поверхность бетона пропитать грунтовкой ВД-АК-01.	
11	Краска интерьерная ,
Концентрированная
«ВД-АК-07»
 (+50С, +400С) цвет белый,
Воднодисперсионная.
Разбавлять водой 1 весовая часть концентрата +0,25 части воды 

	Класс
Пожар.
Опасности 
КМ1	110	Договор-ная
	0,22 концентрата	21,8	15	Ведро п/э
10 л
(16 кг)
5л
(7,5кг)
	24	Краска ВД-АК-07 предназначена для внутренней окраски стен и потолков ,путей эвакуации по кирпичным,бетонным,оштукатуренным,зашпаклеванным поверхностям.Класс пожарной опасности КМ1(Г1,В1,Д1,Т1)	
Для электрических кабелей

12
	
Огнезащитная краска
«КЕДР-КБ» (+50С, +400С) цвет
белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется
	
ПРГП ≤ 1,5 м при d=0,7 мм

216

Договор-ная

1,2

194

20/-
	
Ведро мет. 20л (25кг)

12
	Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» предназначена для огнезащиты кабельных линий, выполненных из кабелей с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками.
	
Для воздуховодов

13
	
Покрытие огнезащитное
«КЕДР-МЕТ-В» (+50С, + 400С) цвет
белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется
	
EI 30 мин

216

Договор-ная
	
30 мин 1,54

250

15/-
	
Ведро мет. 20л (25кг)

12
	Виброустойчивое огнезащитное покрытие «КЕДР-МЕТ-В» для воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции.

№ п/п
	
Наименование продукции
	
Группа огнеза-щитной эффек-
тивности
	
Цена с НДС, руб./кг
(без учета тары)
	
Расход, кг/м2
	
Удель-ная цена, руб/м²
	
Срок службы,
лет внутри/ снаружи
	
Фасов-ка, кг
	
Срок хране-ния, мес
	
Назначение, основные достоинства
	
			до 1 тн
	более 1 тн
	огне-защита
	био-защита
						
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
Составы для древесины эконом класса

14
	
Антипирен-антисептик «Защита-ППП» (-70С, +400С)
Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1:2

II

60

Договор-ная

0,10 сухой

0,10 сухой

- /4,7

6/-

Ме-шок 30кг

36
	
Классическая солевая пропитка с нейтральной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Аналог состава МС.

15
	
Антипирен-антисептик «Защита-ППП-2» (СК усиленный) (-70С, +400С)
Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1:2,5

I, II

109

Договор-ная

0,13/ 0,06* сухой

0,13/ 0,06 сухой

11,1/5,1

12/-

Ме-шок 26кг

36
	
Пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций.
Для внутренних работ. II гр. огн. эффективности -117 г/м2
за 1 проход !!!

16
	
Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Щ)» (-350С, +400С)
Концентрат всесезонный, разбавлять водой 1:1 (-350С) 1:2 (-150С) 1:3 (-100С)

I , II

167

Договор-ная

0,06/ 0,04
концен-трат

0,06/ 0,04 концен трат

7,8/ 5,2

12/5

Канис-тра 20л (28кг)

36

Зимняя пропитка со щелочной реакцией.
Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций.
Для внутренних и наружных работ. Надежно пропитывает мороженную и обледеневшую древесину.

17
	
Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Щ)» (ГР)
(-100С, +400С) готовый раствор

I , II

46

Договор-ная

0,24/ 0,15

0,24

8,6/ 5,4

12/5
	
Канис-тра 20л (20кг)

36

1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
Краски, биоантипирены для древесины

18

Состав огнезащитный «КЕДР-АН6»
(-100С, +400С)

I, КМ1

84

Договор-ная

0,22/ 0,32

-

14,5/-

10/-

Канис-тра 20л (25кг)

12
	Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Не взаимодействует с оцинкованными и алюминиевыми поверхностями.
I группа огнезащитной эффективности за 1 проход! Класс пожарной опасности КМ1

19
	
Краска огнезащитная для древесины «КЕДР-КД»
цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется

I

207

Договор-ная

0,23

-

37,3/ -

15/-

Ведро мет. 20л (25кг)

12
	Воднодисперсионная термо-вспучивающаяся краска для огнезащиты конструкций из древесины и древесных материалов (ДСП, ДВП, фанеры и др.) внутри зданий. Возможно нанесение на ранее окрашенные поверхности.

20
	
Биоантипирен «КЕДР-МА» (Летний) УСИЛЕННЫЙ, атмосферостойкий, (-30С, +400С)

I , II

125

Договор-ная

0,24/ 0,15

0,06

23/ 14,4

16/9

Канис-тра 20л (25кг)

36
	Пропитка с кислотной реакцией. Огнезащита деревянных конструкций для наружных работ и помещений повышенной влажности (многократно усилены биоцидные свойства и срок службы.) Особо популярен у владельцев загородных домов. Выдерживает прямой поджог!

21
	
Биоантипирен «КЕДР-МА» (Зимний) УСИЛЕННЫЙ, атмосферостойкий, (-200С, +400С)

I , II

150

Договор-ная

0,24/ 0,15

0,06

28,1/ 17,6

16/9

Канис-тра 20л (25кг)

36

22
	Биоантипирен «КЕДР» (Летний) (-30С, +400С) атмосферостойкий,
готовый к применению

I , II

99

Договор-ная

0,27/ 0,18

0,08

20,9/ 13,9

15/6
	
Канис-тра 20л (25кг)

36

Классическая пропитка реагентного

типа с кислотной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций.
Для внутренних и наружных работ. Надолго обеспечивает комплексную защиту древесины.

23
	Биоантипирен «КЕДР» (Зимний) (-200С,+400С) атмосферостойкий,
готовый к применению

I , II

122
	
Договор ная
	
0,27/ 0,18

0,08
	
25,8/ 17,2

15/6
	
Канис-тра 20л (25кг)

36

1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

24
	Антисептик-концентрат «КЕДР»
(Доктор - Летний) (-30С,+400С)
разбавлять водой 1:3

-

67

Договор-ная

-

0,08

-

15/6
	
Канис-тра 20л (25кг)

36

Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Для внутренних и наружных работ. Высокоэффективный фунгицид.

25
	Антисептик «КЕДР»
(Доктор - Зимний) (-200С,+400С)
готовый к применению

-

80

Договор-ная

-

0,2

-

15/6
	
Канис-тра 20л (25кг)

36

26
	
Антисептик «КЕДР-МВ»
атмосфероводостойкий для наружных работ (-100С, +400С)

-

132

Договор-ная

-

0,15

-

-/10* -/35*
	
Канис-тра 20л (16кг)

12
	Защита деревянных конструкций, «работающих» в жестких атмосферных условиях, при контакте с грунтом и водой *10 лет при поверхностной пропитке,
35 лет при объемной пропитке.

27
	
«КЕДР» (Отбеливатель) двухкомпонентный (А+В)

-

65

Договор-ная

-
	
0,15А/

0,15В

-

-
	
Канис-тра 2х20 кг

6
	Предназначен для осветления потемневшей древесины, восстановления ее естественного цвета. Повышает сортность древ. Многократно эффективнее однокомпонентных составов !!!

Скидки на единовременную покупку составов для древесины. (действуют в течение календарного года)

Общая сумма (тыс.руб.)
	
от 100 до 150 тыс. руб
	
свыше 150 тыс. руб.
	
свыше 300 тыс. руб.
	
свыше 700 тыс. руб.
	
свыше 1000 тыс. руб.
	
свыше 1,5 млн. руб.

Скидка
	
2%
	
3%
	
5%
	
%
	
10%
	
Договорная

Примечание: 1 – стоимость тары: канистра, ведро мет. 20л (25кг) – 190 руб.; 2 – скидки на стоимость тары не распространяются;